## Slide 1: Вебинар: «Применение наноалмазов в электронной промышленности и гальванических производствах»
Рыжов Евгений Васильевич
К.т.н.
Председатель совета
директоров ООО «РАМ»

## Slide 2
Применение наноалмазов в гальванических производствах

## Slide 3
Наноалмазы
Покрытия
Присадки к машинным
маслам
Катализатор горения
и взрыва
Отвод тепла в электронике
Наполнитель в полимерах
и резинах
Био-апплицакии
Области применения наноалмазов детонационного синтеза

## Slide 4
Основные свойства алмаза
Алмаз - единственный материал в природе, сочетающий высочайшую теплопроводность (2000 Вт/м•К) со свойствами абсолютного диэлектрика. Наноалмазы (НА) обладают теми же свойствами, а также малым размером (в среднем 4-5 нм), огромной удельной поверхностью (220-450 м²/г) и покровом из различных функциональных групп, позволяющим химически соединить нанокристалл с уникальными свойствами с молекулами выбранной матрицы.
Единичная частица наноалмаза имеет средний размер 4-5 нм и состоит из нанокристалла алмаза с теми же свойствами (жёлтый) с некоторым количеством неалмазного углерода (розовый) на поверхности и химически активной оболочки из функциональных групп (синий).
Рис. Схема единичной частицы наноалмаза

## Slide 5
Свойства алмаза
Рис. Теплопроводность алмаза по сравнению с кремнием,
алюминием, медью, серебром и графитом. (Вт/м*К)
Свойства Наноалмазов:
высочайшая теплопроводность (2000 Вт/м•К);
Обладает свойствами абсолютного диэлектрика;
Малый размер (в среднем 4-5 нм);
Огромная удельная поверхность (220-450 м²/г)
Обладает покровом из различных функциональных групп, позволяющим химически соединить нанокристалл с уникальными свойствами с молекулами выбранной матрицы.

## Slide 6
Конкурентные преимущества наноалмазных покрытий
Помимо более высоких физико-механических свойств, наноалмазные хромовые покрытия обладают стабильностью получаемых характеристик при серийном производстве, что подтверждено результатами многочисленных испытаний и исследований
Характеристика | Наноалмазное хромовое покрытие | Стандартное хромовое покрытие
Микротвёрдость | выше в 1,5 - 2 раза | в соотв. с ГОСТ
Износостойкость | выше в 2 – 5 раз | в соотв. с ГОСТ
Коэффициент трения | ниже на 6 - 15% | в соотв. с ГОСТ
Когезионная прочность | выше в 1,1 - 1,9 раза | разрушение внутри слоя покрытия при нагрузке 90,0 Н
Пластичность | выше в 2-6 раз | образование первой трещины при нагрузке 19,9 Н

## Slide 7
Морфология поверхности
хромового покрытия
Морфология поверхности хромового покрытия с добавлением наноалмазов
Структура покрытия

## Slide 8
Нанотехнологичность покрытия обусловлена использованием в основных производственных процессах водной суспензии наноалмазов детонационного синтеза, введение которых в электролит обеспечивает получение металл-алмазных покрытий с более высокими значениями характеристик износостойкости, микротвёрдости и адгезии по сравнению с существующими гальваническими покрытиями
В результате детонационного синтеза получают наноалмаз размером 4 - 6 нм
Сравнительные испытания в СПбТУ продемонстрировали наличие пропорциональной зависимости между размерами наноалмазов и характеристиками получаемых покрытий. В ходе проведённых исследований наиболее высокие характеристики металл-алмазных покрытий достигаются при использовании суспензий с наименьшим размером наноалмазов
Исследование в ФТУ им. А.Ф. Иоффе РАН показало, что при введении в электролит наноалмазы агломерируют, при этом средний размер агломератов составляет менее 100 нм
Модель частицы наноалмаза
Нанотехнологическая составляющая
Наименование показателей | УДД-ТАН
Внешний вид | Водная суспензия от светло-серого до тёмно-серого цвета
Массовая доля общего углерода в расчёте на твёрдую фазу, %, не менее | 85
Массовая доля окисляемого углерода в расчёте на твёрдую фазу, %, не более | 2,5
Массовая доля несгораемого остатка, %, не более | 1,0
Массовая доля сухого вещества, %, не менее | 8,0
pH водной суспензии | 5-8

## Slide 9
Ноу-хау заключается в управлении технологическими параметрами процесса нанесения с целью формирования на изделиях металл-алмазных покрытий со свойствами, заданными для конкретных условий эксплуатации
Нанесение металл-алмазного покрытия
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
  Промывка в уловителе
  Промывка в проточной воде
  Промывка в горячей воде
  Сушка
  Обезводораживание
Технологический процесс нанесения
металл-алмазных покрытий

## Slide 10: Фотографии работ
Клапаны
Для нефтедобывающих насосов
Прокатные валки

## Slide 11: Фотографии работ
Часть фильеры
для экструзии ПВХ
Режущий инструмент

## Slide 12: Фотографии работ

## Slide 13: Покрытие наноалмазным хромом сопла камер сгорания

## Slide 14: Стоимость покрытия
Стоимость оборудования
Стоимость расходных материалов
Для нанесения наноалмазного хромового покрытия может использоваться стандартное гальваническое оборудование для процесса твёрдого хромирования в стандартном и концентрированном электролитах.
В ряде случае требуется замена источника тока на более стабильный по силе тока.
Наноалмазная суспензия: | 
Концентрация наноалмазов в электролите | 5 - 10 г/л.
Стоимость наноалмазов: | $ 3500 – $ 4000 / кг.
Удешевление покрытия по сравнению с тв. хромом | На 40-50 %

## Slide 15: Варианты использования технологии
Снижение затрат
Замена тв. хрома на наноалмазное хромирование позволяет:
- сократить толщину наносимого покрытия в 2 раза
Увеличение производительности
гальванического участка более чем в 2 раза
Экономия
Химреактивов
40%
Экономия
Электроэнергии
30%
Снижение ФОТ
25-30%
При сохранении ресурса покрытия на уровне стандартного хрома

## Slide 16: Варианты использования технологии
Повышение качества изделий с покрытием
Замена тв. хрома на наноалмазное хромирование позволяет:
увеличить срок службы изделия с покрытием в 3-6 раз
Сохранение толщины наноалмазного покрытия
на уровне стандартного хрома
Увеличение
ресурса в 3-6
раза
Повышение
равномерности
покрытия на 15-20%
При увеличении себестоимости нанесения покрытия не более 8%

## Slide 17
Применение наноалмазов в электронной промышленности

## Slide 18
Медицинская
техника
Нанокомпозит
высокой
теплопроводности
Машино-
строение
Атомная
промышленность
Авиационная
промышленность
Электронная промышленность
Ракетостроение
Космическая
промышленность
Области применения новых композитов
высокой теплопроводности

## Slide 19
Оценка объёма рынка термоинтерфейсов
10,2 миллиарда долларов в 2015 году
Из них нано-клеи только:
1,2 миллиарда долларов в 2015 году
Термо-компаунды в
электронике

## Slide 20
Проблема: надёжность электронной аппаратуры
По данным исследования, проведенного ВВС США 55 % отказов электронных приборов происходит в результате перегрева активных элементов
Исследование программы комплексирования воздушной авионики

## Slide 21
Управление температурным режимом
Активный
элемент: источник тепла
Термоинтерфейс
(термопаста, клей или пэд)
Охлаждающий
радиатор
Пример: термопаста
между процессором
компьютера и кулером
долговечность
Из-за недостаточой теплопроводности
существенно снижается
Быстродействие
Рабочая частота
Надежность и

## Slide 22
Типичный механизм сбоев
Типичной причиной сбоя в работе электронной
аппаратуры является перегрев тиристоров, диодов и
транзисторов при деградации материала интерфейса.
Перегрев транзистора

## Slide 23
Проблема теплоотвода в оптоэлектронике
Недостаточная эффективность охлаждения лазерных диодов ограничивает мощность лазеров

## Slide 24
Новые требования к термоинтерфейсам
Быстрое развитие силовой и оптоэлектроники ставит новые требования к материалам термоинтерфейсов:
• Высокая теплопроводность
• Высокое электросопротивление
• Стабильность свойств
• Нетоксичность
• Большой рабочий ресурс
• Технологичность применения
• Низкая себестоимость