## Slide 1: Как при помощи бактерий остановить экологическую катастрофу и заработать на этом деньги?
Кочетов Иван Иванович
Аспирант НИТУ «МИСиС»
Менеджер проекта «Стемфорд»

## Slide 2: Актуальность
Проблема – большое количество металлургических и горнопромышленных отходов не утилизируются

## Slide 3: Металлургические предприятия России

## Slide 4: Способы переработки техногенных отходов
Черная металлургия
Цветная металлургия








быстрое изнашивание
оборудования
повышенная влажность продукта
быстрое изнашивание
оборудования
загрязнение окружающей среды
малая эффективность
загрязнение окружающей
среды
Не полная переработка шлака
Загрязнение окружающей
среды

## Slide 5: Решение
Железосодержащие отходы
(шламы, пыли, шлаки и др.)
Тионовые бактерии
(Thiobacillus ferrooxidans)
Биотехнология
Нанопорошки
Магнитный
порошок
Пигменты

## Slide 6: Бактериальное выщелачивание
Осадок
Бактериальный раствор и
питательная среда
Тионовые бактерии
(Thiobacillus ferrooxidans)
Окисление Fe2+ до Fe3+, приводящее к получению энергии, происходит в соответствии с уравнением
2Fe2++0,5O2+2H+ → 2Fe3++H2O + Q
Окисление железа
Микроорганизмы
(Размеры: 10-6-10-7 м)
Thiobacillus
ferrooxidans
Бактерии живут в определенной питательной среде, дышат воздухом, а также нужно постоянно следить за их жизнедеятельностью, чтобы они эффективно перерабатывали техногенные отходы

## Slide 7
Влияние бактерий на отходы металлургического
производства
До
После
Пиритные огарки до бактериального
выщелачивания.
(средний размер 100 мкм)
Пиритные огарки после
бактериального выщелачивания.
В центре зерно самородного
золота (размер 57 мкм)

## Slide 8: Полученные пигменты
Желтый пигмент
Красный пигмент
Синий порошок
Зелёный порошок
Укрывистость
Косметическая промышленность
Окрашивание полимеров
Применение
Лакокрасочная промышленность
Устойчивость к УФ
Свойства
Изначально продукты жизнедеятельности бактерий
являются желтыми. Красный пигмент можно получить путем отжига желтого
в лабораторной печи.
Синий и зеленый засчет качественной реакции на ионы железа.

## Slide 9: Структура полученных пигментов
Химический
пигмент
Биохимический
пигмент
По форме и крупности структура
пигмента неравномерная
Форма частиц осадка – сферическая
Крупность частиц осадка 10-50 нм

## Slide 10
Экономическая составляющая
Рыночная стоимость химического пигмента
Разница 323%!
6-7
тыс. $
за тонну
300
$
себестоимость получения
тонны химического пигмента
себестоимость литра
бактериального раствора
0,4
-
руб.
за тонну
20-22
тыс. $
Рыночная стоимость биохимического
пигмента
50
$
себестоимость получения тонны биопигмента
* По оценкам компании ООО НВП «Центр-ЭСТАгео»

## Slide 11
Партнеры проекта
Потребители и заказчики:

## Slide 12
Более 200 цифровых образовательных ресурсов
по тематике высоких технологий

## Slide 13: Спасибо за внимание!
Иван кочетов
+7 (977) 670-68-76
Ivan.Kochetov@rusnano.com
https://stemford.org/
https://vk.com/stemford_online
https://career-stem.ru/